Фрамуга глухая с утеплителем к дверным блокам VIZIT-ДСНМ, VIZIT-ДСНМЦ.

ФГ-2М-хх-хх-хх

Требования к заказу, изготовлению, отгрузке.

- Структура условных обозначений фрамуг глухих с утеплителем:

ФГ-2М-хх-хх-хх

фрамуга глухая с утеплителем

двухслойная модернизированная

размер по ширине в дм

размер по высоте в дм

цвет покрытия

CA-COPPER ANTIQUE (медный антик)

GA-GOLD ANTIQUE (золотой антик)

- Фрамуга глухая с утеплителем (далее-фрамуга) устанавливается над дверным блоком VIZIT-ДСНМ(Ц) (далее ДСНМ(Ц)) при высоте проёма более 2200мм.

- Размер фрамуги по ширине соответствует ширине ДСНМ(Ц), согласно номенклатуре ДСНМ(Ц). Размер фрамуги по высоте  от 150мм с шагом 50мм.

- Фрамуга  состоит из рамы, сваренной из стальной профильной трубы 40х40, усиленных вкладышей в виде Г-образных стальных профилей, расположенных вертикально, равномерно по ширине, на расстоянии не более 500 мм и приваренных, наружного и внутреннего, стальных холоднокатаных листов.

- Толщина наружного листа фрамуги – 1,8 мм, внутреннего листа - 1,5 мм.

- Допускается внутренний лист изготавливать из нескольких частей, сваренных встык (не более 3).

- Наружный лист выполняется с выступом 20 мм от рамы в нижней части. При монтаже фрамуги выступ устанавливается внахлест ДСНМ(Ц).

- На фрамугу, с размером по высоте до 700мм, устанавливаются 4 монтажные пластины, по две с левой и правой сторон. При размере по высоте более 700 мм устанавливается 6 монтажных пластин, по три с левой и правой сторон. Монтажные пластины имеют продольные пазы для регулировки при монтаже.

- Для тепло-  и шумоизоляции фрамуги используется огнестойкий  ISOVER из групп негорючих или трудногорючих материалов по ГОСТ 12.1.044

- Фрамуга поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

- Фрамуга изготавливается по эскизной документации согласно официальному письменному заказу Покупателя. В официальном, письменном заказе Покупатель должен указать габаритные размеры фрамуги и цвет покрытия.

- Единица измерения площади фрамуги, для расчёта стоимости – метр квадратный.

- Пример условного обозначения фрамуги при оформлении заказа:

ФГ-2М-12-3,5-CA

Фрамуга глухая с утеплителем двухслойная модернизированная.

Размер по ширине 12дм (соответствует VIZIT-ДСНМЦ-12-Пр (Лв)).

Размер по высоте 3,5дм.

Цвет покрытия COPPER ANTIQUE (медный антик).